附件——面料明细

上衣面料：聚酰胺纤维，俗称尼龙

面料克重：120克/平方米

透湿指标：3000克每平方米 24小时，水压3000毫米

里料成份：低弹摇粒绒150D/144F，聚脂纤维100%

里料克重：380-400克/平方米

下装裤子：双棉健康布，棉80%，20%涤

裤子克重：280克/平方米

执行标准：GB/T 31888