- 一、篮球桩施工工艺：

- 篮球桩及背面拉杆需挖深度80厘米基础，并预埋扣件后用混凝土浇筑，确保使用过程中的安全性及稳固性。

- 二、丙烯酸运动场施工工艺

1、施工工艺图

球场线

面材

面材

中材(以设计方案而调整)

中材

底材

A.C./R.C.基础

2、施工说明：

地面整平：

清除施工面凸物及杂物并填实凹洞，使其平坦无灰尘。

底材涂布：

A.C.基础：

将丙烯酸底材搅拌均匀后立即倒施工面，以镘刀或橡胶底拖耙均匀涂铺，填补A.C.缝隙。

R.C.基础：

适度洒水于地面，维持湿润但不积水，水分若被蒸发应阻碍时补充。

将R.C.底材依配比混合搅拌均匀后倒于施工面，以镘刀或橡胶底拖耙均匀涂铺。

中材涂布：

将丙烯酸中材搅拌均匀后立即倒于施工面，以镘刀或橡胶底拖耙均匀涂铺。

涂布中涂层

将亚克力中材搅拌均匀立即倒于施工面，以镘刀或橡胶底拖耙均匀涂铺。

第一次面材涂布：

将丙烯酸面材搅拌均匀，以布滚轮或镘刀均匀涂布。

第二次面材涂布：

将丙烯酸面材搅拌均匀后，以布滚轮或镘刀均匀涂布。

划线：

依球场尺寸放样、划线。

3、施工注意事项

（1）材料应存置于室内避免日晒风吹雨淋。

（2）施工前确定含水率低于10%。

（3）基础养生期间可全面洒水或以其他方法找出并标记积水处，于底材铺设后以Acrylic底材补平，每次填补厚度不得超过2mm。

（4）材料搅拌处应铺设胶布或纸板，避免粘污地面损及施工品质及影响环境卫生清洁。

（5）涂布时发现地面有砂粒或杂质时应立即去除。

（6）丙烯酸施工涂层不可太厚，否则会有慢干或龟裂等现象发生。

（7）避免于阴雨天施工，面层在未完全干硬前若遭雨淋会有颜色不均匀现象产生。

（8）再涂施工前应与前次施工依垂直方向进行。

（9）避免于阴雨天施工，面层在未完全干硬前若遭雨淋会有颜色不均匀现象产生。

（10）丙烯酸材料硬化时间约为2～5小时，温度较高或风势较强时硬化较快，反之较慢

。温度低于5℃时或相对湿度超过时，会延迟涂料干硬时间，不宜施工；温度高于60℃或阳光异常强烈时，硬化时间过快，不宜施工。

（11）材料开桶应先以电动搅拌器搅拌均匀后再使用。含有矽砂之材料则需于搅拌均

匀后立即分倒于施工面并进行涂布。

（12）丙烯酸面漆涂布时应力求平均，交叠处颜色可能较深，但会随时间经过而较不明显。

（13）施工器具用毕或暂时不使用时应立即以溶剂洗净，若待残料干硬后将极不易清除。

三、其他

1、球场外围应有良好排水设施。

2、施工时高度应用水准仪，完工后应有6/1000～8/1000以内排水坡度向内缘水沟排水, 雨后不可有低洼积水处。

三、施工安全与卫生要点

1、施工场所应加以管制，避免人员或动物进入。

2、施工时应戴保护手套、着工作衣帽与工作鞋。

3、材料搬运时应小心轻放。

4、施工后之空桶及杂物应清运至适当的处理场所。