|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术、服务要求 |
| 1 | 总体要求 | 所投产品须符合GB/T31888-2015中小学生校服标准、GB31701-2015婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范要求、GB/T28468-2012中小学生交通安全反光校服标准。 |
| 2 | T恤（上装） | 1、面料纤维含量：棉65% 聚酯纤维35%；2、面料PH值：4.0—8.5；3、面料不含甲醛；4、耐干摩擦色牢度：≥3—4级；耐湿摩擦色牢度：≥3级；5、顶破强力≥3—4级6、面料耐水色牢度（变色、聚酯纤维沾色、棉布沾色）：≥3—4级；面料耐酸汗渍色牢度（变色、聚酯纤维沾色、棉布沾色）：≥3—4级；面料耐皂洗色牢度（变色、聚酯纤维沾色、棉布沾色）：≥3—4级，面料耐碱汗渍色牢度（变色、聚酯纤维沾色、棉布沾色）：≥3—4级；注：投标产品满足要求需提供省级以上第三方权威检测机构出具的检验报告证明。 |
| 3 | 夏装（下装） | 1、面料纤维含量：棉65% 聚酯纤维35%；2、面料PH值：4.0—8.5；3、面料不含甲醛；4、耐干摩擦色牢度：≥3—4级；耐湿摩擦色牢度：≥3级；5、顶破强力≥3—4级6、面料耐水色牢度（变色、聚酯纤维沾色、棉布沾色）：≥3—4级；面料耐酸汗渍色牢度（变色、聚酯纤维沾色、棉布沾色）：≥3—4级；面料耐皂洗色牢度（变色、聚酯纤维沾色、棉布沾色）：≥3—4级，面料耐碱汗渍色牢度（变色、聚酯纤维沾色、棉布沾色）：≥3—4级；要求需提供省级以上第三方权威检测机构出具的检验报告证明。 |
| 4 | 冬装（上装） | 1.纤维含量：100%聚酯纤维；2.透气指数（透湿性-洗前）≥3000 g/(㎡·24h)；3.耐汗渍色牢度（酸、碱）≥4-5 级 ；4.耐摩擦色牢度（干、湿）≥4-5 级；5面料不含甲醛.6. pH 值 4.0-8.5；7、性能:防风、防水、防雪、透气、保暖、耐磨、防静电要求需提供省级以上第三方权威检测机构出具的检验报告证明。 |
| 5 | 冬装（下装） | 1、面料纤维含量：聚酯纤维100%；2、面料不含甲醛；3、面料PH值：4.0—8.5；4、耐干摩擦色牢度：≥3—4级；耐湿摩擦色牢度：≥3级；5、顶破强力≥3—4级6、面料耐水色牢度（变色、聚酯纤维沾色、棉布沾色）：≥3—4级；面料耐酸汗渍色牢度（变色、聚酯纤维沾色、棉布沾色）：≥3—4级；面料耐皂洗色牢度（变色、聚酯纤维沾色、棉布沾色）：≥3—4级，面料耐碱汗渍色牢度（变色、聚酯纤维沾色、棉布沾色）：≥3—4级；要求需提供省级以上第三方权威检测机构出具的检验报告证明。 |