床上用品参数

一、材质要求：

| 序号 | 产品名称 | 技术、服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 所投产品须符合GB/T22796-2021床上用品标准，要求产品应符合GB18401的要求 盖絮、垫絮符合GB/T 15182-1994标准要求 |
| 2 | 床上用品（三件套） | 1、面料纤维含量：棉100%； 2、面料PH值：4.0—8.5； 3、面料不含甲醛； 4、耐干摩擦色牢度：≥3—4级；耐湿摩擦色牢度：≥3级； 5、撕破强力径向13N±1N 纬向12N±1N ； 6、面料耐水色牢度≥3—4级；面料耐酸汗渍色牢度≥3—4级；面料耐皂洗色牢度≥3—4级，面料耐碱汗渍色牢度≥3—4级； 7、起毛起球（无） 备注：投标产品满足要求需提供省级以上第三方权威检测机构出具的上述项目的检验报告证明。 |
| 3 | 盖絮、垫絮 | 1、盖絮：4斤重，一级棉；垫絮：3斤重，一级棉； 2、成分100%一级棉 3、研磨率≥80%； 4、网纱：密度 根/10cm、竖筋≥10、左筋≥15、右筋≥15 5、无异味 备注：要求需提供省级以上第三方权威检测机构出具的上述项目的检验报告证明。 |

二、尺寸要求：

盖絮： 1.5米*2.0米；垫絮： 0.9米*2.0米；被套：1.5米*2.05米；床单：1.25米*2.1米：枕套：0.75米*0.45米；枕芯：0.7米*0.4米（100%聚酯纤维）；凉席：1.9米*0.8米。